L18W-3441S-HV145V130mAN-TUBE

1.变压器绕法

| 层数 | 脚位 | 线径 | 匝数 | 电感量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4脚―5脚 | 0.15mm | 310T | 变压器原边电感Lp (4-5) 为5.2mH±5%骨架采用立式EE10（4+4），具体参数见骨架机构图。磁芯材质为PC40。 |
| 绝缘胶带 | ―― |  | 2T |  |

2.骨架机构图（mm）

俯视图(脚朝上)

注： 除4、5脚以外其他脚拔掉，变压器须真空浸漆。