Ws3413 TR-EE14 [12](4+4)/0.6 mH

1.变压器绕法

| 层数 | 脚位 | 线径 | 匝数 | 电感量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1脚――4脚 | 0.25mm | 100T | 变压器原边电感Lp (1-4) 为0.6mH±5% 骨架采用立式EE14（4+4），具体参数见骨架机构图。磁芯材质为PC40。 |
| 绝缘胶带 | ―― |  | 2T |  |

2.骨架机构图（mm）

俯视图(脚朝上)

注： 2、3、6、8脚拔掉，变压器须真空浸漆。